# Bestektekst

# Euroroof® Max

## Hellende dakisolatie met geïntegreerde onderdakfolie boven draagstructuur met Euroroof Max, volgens sarkingsysteem

De thermische isolatie van het hellend dak zal uitgevoerd worden door middel van platen in hard polyisocyanuraatschuim, met een volumegewicht in de kern van ± 30 kg/m³. De platen hebben een geïntegreerde dampopen onderdakfolie.

De thermische isolatieplaten zullen aan beide zijden voorzien zijn van een meerlagencomplex met grid en met langs één zijde een verkleefde dampopen onderdakfolie.

De platen hebben een CE markering. Hierdoor zijn zij onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole uitgevoerd door een erkend organisme.

De productie van deze isolatiepanelen is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt D = 0,022 W/mK.

De drukweerstand bij 10% vervorming: > 150 kPa (1,5 kg/cm²).

De platen zijn rondom voorzien van een tand-en-groef verbinding.

De afmetingen van de platen zijn 1200 mm x 2400 mm.

De dampopen onderdakfolie heeft volgende kenmerken:

Materiaal: PP-vlies
Waterdampdichtheid : µd : 0,020 m
UV-resistentie: 12 weken (gematigd Europees klimaat)
Blootstelling aan de buitenlucht als tijdelijke dekking: 3 weken*
* de meest correcte informatie kan steeds geraadpleegd worden op de technische fiche, die te vinden is op de website https://www.recticelinsulation.com

Weerstand tegen doorgang van water (EN 1928-A): W1

De continuïteit van het onderdak (voegen en andere dak details) dienen verzekerd te worden door een daartoe bestemde folie van de fabrikant (MAX® TAPE).

De bevestiging van de panelen gebeurt door een daartoe bestemde schroef van de fabrikant (RECTIFIX®).

De tengellatten hebben minimaal volgende afmetingen : 30 mm x 50 mm.

De plaatsing van de platen zal gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant.

Volgende oppervlakten en diktes zullen gebruikt moeten worden:

| Omschrijving | Dikte | Oppervlakte | RD-waarde |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (in mm) | (in m²) | (m²K/W) |