# Cahier des charges

# Eurowall®

## Isolation de toit incliné sous structure portante avec EUROWALL®  - fixation mécanique

L’isolation thermique sera réalisée à l’aide de panneaux en mousse de polyuréthane rigide (EUROWALL), ayant une densité dans l’âme de + 30 kg/m³. Certifié 100 % PEFC

Réaction au feu : Euroclass F selon EN13501-1.

Les panneaux seront revêtus sur chaque face d’un complexe multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, munies d’un quadrillage.

Le panneau fera l’objet d’un agrément technique et d’un CEN Keymark. Ainsi, il sera soumis à un contrôle de qualité permanent effectué par un organisme agréé.

Le coefficient de conductivité thermique déclaré D = 0,022 W/mK.

Résistance à la compression pour 10% de déformation :  120 kPa (1,2 kg/cm²).

La production de ces panneaux d’isolation est certifiée selon ISO 9001:2015 et ISO14001 :2015.

Les panneaux seront de dimensions 1200 mm x 600 mm. Afin d’éviter des ponts thermiques, les panneaux seront pourvus sur les 4 côtés de rainures et languettes arrondies. 

Les panneaux seront placés à joints décalés, contre une structure plane et seront fixés mécaniquement avec des vis, dans le but de réaliser une couche d’isolation parfaitement jointive.  Les panneaux seront posés avec la languette orientée vers le haut.

Afin d'améliorer l'étanchéité à l’air, les joints des panneaux seront recouvert par le RECTITAPE et les ouvertures seront remplis par un mousse PU adéquate. La bande adhésive sera appliquée sur une surface sèche, propre et sera bien pressée sur toute sa longueur.

A l’intérieur la finition serait faite par des plaques au plâtres fixer mécaniquement. La fixation et finition des plaques au plâtre sur un lattis sera effectuée selon les directives du fabricant. Le lattis permet d’aligner la structure portante et de fixer l’étanchéité à l’air.

Les surfaces et épaisseurs suivantes devront être utilisées :

| Description | Épaisseur | Superficie | Valeur RD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (en mm) | (en m²) | (m²K/W) |